SHZ型划痕仪

使

用

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

- 用途

SHZ型划痕仪适用于石材文物现场划痕试验。它可对不同石材做划痕比较试验。也可以对同种石材在经过表面处理后，做划痕比较试验。

- 技术参数

- 读数显微镜：a.放大倍数20倍

b.附带光源入射角度大于60°

c.读数指示套最小读数0.01mm

2.被测试样规格：80mm x80mm x20mm

三、机构与工作原理

划痕仪主要由划痕装置和测量装置组成。

- 划痕装置：

它是由镶有硬质合金刀头的划针和施力装置组成。划针通过施力装置所施的恒力，可对不同被测石材划出不同宽度的划痕。

- 测量装置

它是一个有附加照明的20倍读数显微镜。通过显微镜可以读出被测试样划痕的宽度。

- 使用方法：

- 通常具备的要求

- 在一个硬的、平整的石材表面上：

- 在测试负荷下，底材必须不产生弹性变形：

- 被测面必须光滑、整洁。

- 试验步骤：

- 打开套筒的后盖，根据被测石材的不同硬度选择不同的弹簧放入套筒内

注：a.中簧（d=1.8mm；H=88mm）用于检测花岗岩石；b.中簧（d=1.5mm；H=88mm）

- 将划痕仪的划针对准被测面用手握住筒套部位。用力按压套筒，使套筒端面与被测面紧密接触。然后划出约20mm~~30mm长的划痕（注意：划痕试验过程中，应始终保持划痕仪套筒的端面与被测面垂直且紧密接触）。

- 将读数显微镜放在被测划痕中段比较直的部位，测量划痕的宽度，以毫米表示，并记录其结果。（注：读数显微镜的使用方法另见JC10型数显显微镜使用说明书。）

- 在同一试样上的不同部位进行三次测试，计算其平衡值。

五、注意事项：

1. 划痕仪使用后应将仪器擦干净放向手提包装盒内。

2 .仪器应放在干燥处保存。

3. 罗口聚光灯炮2.2V;0.2A为易损件。

4.每次使用后应将手电筒中的电池（自备）拆下。

SHZ型划痕仪装箱单

- 划痕仪                                                         1台

- 使用说明书                                                     1本

- 装箱单                                                         1张

- 读数显微镜（20倍）                                           1台

- 读数显微镜使用说明书（JC10型）                               1本

- 小号手电筒（带支板与读数显微镜装成一体）                      1件

- 划痕（备用）                                                  1件

- 4号板刷                                                       1件

- 中簧（d=1.5mm；H=88mm）                                     1件

- 细簧（d=1.2mm；H=88mm）                                     1件